## Slide 1
機械学習分子動力学勉強会
必要なアプリケーションのインストール
SiO2の教師データを用いた実演
計算例紹介

## Slide 2
必要なアプリケーションのインストール
アプリケーション名 | バージョン | URL
PHASE/0 | バージョン2020.01 or 2021.01α | https://azuma.nims.go.jp/cms1/downloads/software
LAMMPS | Patch Release 2 Jul 2021 | https://www.lammps.org/download.html
n2p2 | 2.1.4 | https://github.com/CompPhysVienna/n2p2/releases/tag/v2.1.4
ænet | 2.0.3 | http://ann.atomistic.net/download/
ænet lammps interface | 2021 Jun 25 | https://github.com/HidekiMori-CIT/aenet-lammps
GSL | 2.7 | https://www.gnu.org/software/gsl/
eigen | 3.3.9 | https://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page
用いるアプリケーション

## Slide 3
GSL, eigenを好みの場所にインストールする。
  GSLはGNUの通常の手続きでインストールできる $ ./configure --prefix=PREFIX ; make ; make install
  eigenはEigenというディレクトリーをいずれかの場所にディレクトリーごとコピーすればよい
srcの下のmakefile.xxxxで環境に適したものを選択（コンパイラーはLAMMPSをビルドしたそれにあわせる），以下を編集
  PROJECT_GSLのパス 例：PROJECT_GSL=$HOME/gsl/include/
  PROJECT_EIGENのパス 例：PROJECT_EIGEN=$HOME/eigen3.3.9/
  PROJECT_CCコマンド
  PROJECT_MPICCコマンド
applications/makefileも必要に応じて編集する
make COMP=xxxx でビルド
binの下にnnp-norm, nnp-scaling, nnp-train, nnp-predictなどのバイナリーとlibの下にlibnnp.a, libnnpif.a, libnnptrain.a が作成されていればOK.
必要なアプリケーションのインストール
n2p2のインストール

## Slide 4
srcディレクトリーにおいてmake mpi などとすればlammpsがビルドできる状態になっていると仮定
srcディレクトリーにおいて以下のコマンドを実行 $ make yes-user-hdnnp
lib/hdnnpディレクトリーに移動し，以下のコマンドを実行 $ python Install.py –p PATH_TO_N2P2
srcへ戻り以下のコマンドを実行 $ make mpi
n2p2のLAMMPSインターフェースのインストール
必要なアプリケーションのインストール

## Slide 5
ænetのインストール
libディレクトリーにうつり，Makefileを編集する（たとえばFC=gfortranをFC=ifortとする）
libディレクトリーにおいてmakeコマンドを実行する
srcディレクトリーにうつる。
makefileはmakefilesディレクトリーの下にあるので，環境に応じて選択する（コンパイラーはLAMMPSをビルドしたそれにあわせる）たとえば以下のようなコマンドを実行する $ make –f makefiles/Makefile.ifort_intelmpi
generate.x-2.0.3-xxxx, predict.x-2.0.3-xxxx, train.x-2.0.3-xxxx が作成されていればOK.
必要なアプリケーションのインストール

## Slide 6
ænet のLAMMPSインターフェースのインストール
配布元ウェブサイトhttps://github.com/HidekiMori-CIT/aenet-lammpsの指示に従ってインストールする
$ cp -r aenet-lammps/USER-AENET/ lammps-patch_27May2021/src/
$ cp -r aenet-lammps/aenet lammps-patch_27May2021/lib
$ cp aenet-2.0.3.tar.bz2 lammps-patch_27May2021/lib/aenet/
$ cd lammps-patch_27May2021/lib/aenet
$ tar -jvxf aenet-2.0.3.tar.bz2
$ patch -u -p1 -d aenet-2.0.3/ < aenet-2.0.3_lammps.patch
$ cd aenet-2.0.3/src/
$ make -f makefiles/Makefile.ifort_serial lib
$ cd ../../../../src
$ make yes-user-aenet
$ make mpi
必要なアプリケーションのインストール

## Slide 7
SiO2の教師データを用いた実演
ænetを用いる
phase0_2021.01alpha/samples/nnp/SiO2/fpmd 以下のサブフォルダーに教師データ(xsf.tar.bz2)とそれを作るために用いた入力ファイル(nfinp.data)が配置されている
第一原理MDの計算条件
  72原子の系
  温度500K/800K/1200K
  カットオフエネルギー25 Rydberg, k点サンプリングはΓ点のみ
  10 MDステップに一度座標とエネルギーをXSF形式(ænetの教師データフォーマット)で出力；各温度合計10000MDステップずつで3000個の教師データ
PHASE/0を用いて作成した教師データを使う

## Slide 8
SiO2の教師データを用いた実演
教師データ変換
generate.xを用いて教師データを変換する
generate.xのインプットファイル：samples/nnp/SiO2/aenet/generate/generate.in
以下のようなコマンドで実行できる $ PATH_TO_AENET/bin/generate.x-2.0.3-xxxx generate.in > generate.out
OUTPUT SiO.train
TYPES
2
Si -107.171 | eV
O -434.109 | eV
SETUPS
Si Si.fingerprint.stp
O O.fingerprint.stp
FILES
3000
../../fpmd/800K/nfdynm000772.xsf
../../fpmd/800K/nfdynm000038.xsf
...
...
fingerprint file
ATOM Si
ENV 2
Si
O
RMIN 0.85d0
BASIS type=Chebyshev
radial_Rc = 6.0 radial_N = 16 angular_Rc = 6.0 angular_N = 8
generate.in

## Slide 9
SiO2の教師データを用いた実演
機械学習
train.xを用いて機械学習を行う
train.xのインプットファイル：samples/nnp/SiO2/aenet/train/train.in
以下のようなコマンドで実行できる $ mpiexec –n $N PATH_TO_AENET/bin/train.x-2.0.3-xxxx train.in > train.out
TRAININGSET SiO.train
TESTPERCENT 10
ITERATIONS 5000
MAXENERGY 1.0
TIMING
METHOD
bfgs
NETWORKS
! atom network hidden
! types file-name layers nodes:activation
Si Si.10t-10t.nn 2 10:tanh 10:tanh
O O.10t-10t.nn 2 10:tanh 10:tanh
10-4
10-3
10-2
10-1
0
1000
2000
3000
4000
5000
RMSE (eV/atom)
iteration
TRAIN
TEST

## Slide 10
SiO2の教師データを用いた実演
検証
predict.xを用いて検証
predict.xのインプットファイル：samples/nnp/SiO2/aenet/predict/predict.in
以下のようなコマンドで実行できる $ PATH_TO_AENET/bin/predict.x-2.0.3-xxxx predict.in > predict.out
TYPES
2
Si
O
NETWORKS
Si Si.10t-10t.nn
O O.10t-10t.nn
FORCES
FILES
3000
../../fpmd/800K/nfdynm000772.xsf
../../fpmd/800K/nfdynm000038.xsf
RMSE ～1 meV/atom

## Slide 11
SiO2の教師データを用いた実演
MD計算を実行する
ænetインターフェースを組み込んだLAMMPSを用いてMD計算を実行する
LAMMPSのインプットファイル：samples/nnp/SiO2/aenet/mdtest 以下のサブディレクトリー
以下のようなコマンドで実行できる $ mpiexec –n N PATH_TO_LMP/src/lmp_mpi < in > log 2>&1
pair_style aenet
pair_coeff * * v00 Si O 10t-10t.nn Si O
ポテンシャル指定
二体/結合角分布関数

## Slide 12
SiO2の熱伝導率計算
作成したNNPを用いて熱伝導率の計算を実行した
熱伝導率計算の方法：NEMDを用いる
  フーリエの法則直接用いる方法
  系の端付近および中心付近で最も速い原子と遅い原子とで速度を入れ替える
  結果発生する熱流を温度勾配で除すれば熱伝導率を求めることができる
採用する系：72原子の系の2×2×10のスーパーセル，計2880原子
温度勾配の方向:
速度交換

## Slide 13
SiO2の熱伝導率計算
...
compute thechunk all chunk/atom bin/1d z lower 0.1 units reduced
compute ke all ke/atom
variable temp atom c_ke/(1.5*${kbt2ev})
fix 2 all ave/chunk 100 10 1000 thechunk v_temp file profile.mp
fix 3 all thermal/conductivity 100 z 20
variable tdiff equal f_2[6][3]-f_2[1][3]
thermo_style custom step temp etotal f_3 v_tdiff
...
fix 3 all thermal/conductivity 100 z 20
fix ave all ave/time 1 1 2000 v_tdiff ave running
...
variable kappa equal 1.6021766e+3*(lz/(lx*ly))*f_3/(dt*(v_step-11999))/f_ave
thermo_style custom step temp etotal f_3 v_tdiff f_ave v_kappa
run 2000000
熱伝導率計算のLAMMPS入力抜粋

## Slide 14
SiO2のNNP
温度勾配
熱伝導率running average, (0001)面
温度勾配の方向 | 熱伝導率 (W/m/K)
 | 11.8
 | 7.7
 | 8.8
温度勾配の方向 | 熱伝導率 (W/m/K)
 | 11.8
 | 7.7
 | 8.8

## Slide 15
Fe-H
TersoffポテンシャルとPHASE/0を組み合わせてNNPを作成
Fe-HのTersoffポテンシャル： Computational Materials Science111, 525-531 (2016)
Tersoffポテンシャルによる構造データのサンプリング
  初期原子配置：bcc Feの3×3×3スーパーセル＋水素 1個
  NPT アンサンブルによるMD
    圧力0 bar
    温度300K, 600K, 900K, 1200K, 1500K, 1800K
    各温度500万ステップずつ；10000ステップに一度サンプルし計3000のデータ
PHASE/0による第一原理エネルギー計算
  スピンを考慮したGGA-PBE
  カットオフエネルギー：25 Rydberg
  k 点サンプリング：おおよそ8.6 Å程度のセルに対して2×2×2 (不十分かもしれない）

## Slide 16
Fe-H
NNPの作成：ænetを使用
  Chebishev descriptor
  動径方向のカットオフ/分割数：6 Å/16
  角度方向のカットオフ/分割数：6 Å/8
RMSE : 1.2 meV/atom
PHASE/0とNNPのエネルギー比較
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
g(r)
r (Å)
Fe-Fe
Fe-H (x100)
300KのMDによって得られた二体分布関数
(系は432Fe+H)

## Slide 17
Fe-H
水素拡散のシミュレーションを実行した
計算条件
  54Fe+H, NVT アンサンブル，230Kから300Kまで10Kきざみでシミュレーション
  0.25fs, 400万ステップで計1 nsのシミュレーション
  20万ステップに一度原点をとりなおしながらMSDを計算；温度あたり20サンプルを平均したものを最終的なMSDとした
ステップ数が不十分なためか拡散係数の温度依存性がおかしい
実験値（298Kで7×10-9 m2/s）に近い結果は得られている https://www.jstage.jst.go.jp/article/matertrans1960/20/7/20_7_349/_article
2.0x10-9
4.0x10-9
6.0x10-9
8.0x10-9
1.0x10-8
1.2x10-8
1.4x10-8
1.6x10-8
1.8x10-8
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
D (m2/s)
temperature (K)
5.0x10-10
1.0x10-10
1.5x10-10
2.0x10-10
2.5x10-10
3.0x10-10
3.5x10-10
4.0x10-10
4.5x10-10
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
D (m2/s)
temperature (K)
ænet
Tersoff
拡散係数（エラーバーは標準誤差）

## Slide 18
Fe-H
NNPの作成：n2p2を使用
  Behler型symmetry function
  symmetry function作成rule : “imbalzano2018”,
RMSE : 1.7 meV/atom
2.0x10-9
4.0x10-9
6.0x10-9
8.0x10-9
1.0x10-8
1.2x10-8
1.4x10-8
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
D (m2/s)
temperature (K)
拡散係数
（エラーバーは標準誤差）

## Slide 19
Fe-H
方法 | ns/day
NNP Chebishev (ænet) | 1.04
NNP sym func (ænet) | 0.02
NNP, sym func (n2p2) | 3.37
Tersoff | 55.6
ænetがなぜか低速。。。
計算時間比較（4 MPI並列）
方法 | (m2/s) | (meV)
ænet |  | 4.9
n2p2 |  | 4.2
Tersoff |  | 14.7
実験※ |  | 6.9
方法 |  | 
ænet |  | 4.9
n2p2 |  | 4.2
Tersoff |  | 14.7
実験※ |  | 6.9
にフィットした結果
※https://www.jstage.jst.go.jp/article/matertrans1960/20/7/20_7_349/_article

## Slide 20
固体電解質Li10Ge(PS6)2
Li10Ge(PS6)2という固体電解質を用いて機械学習ポテンシャルを作る
教師データ：第一原理分子動力学の軌跡をサンプル
  結晶構造はMaterials Projectから取得
  Materials ProjectのCIFから2x2x1のスーパーセルを作成，計200原子
  カットオフ25 Rydberg, k点サンプリングΓ点のみ
  温度400K/600K/800K/1000K/1200K/1400K/1600K
  20 MDステップに一度サンプル
  各温度で3500-4000ステップほど実施；計1360点（あまり多くない）
ポテンシャル作成：n2p2を使用
  Behler型symmetry function
  作成rule : “Imbalzano2018”,
  隠れ層2/ノード数10/カットオフ6 Å
  Geが2つ以上関わるsymmetry functionは除外
結晶構造
RMSE : 1 meV/atom

## Slide 21
拡散係数Dと伝導度σ
固体電解質Li10Ge(PS6)2
古典MD試計算
  dt 1fs, 400万ステップで計4 nsのMDシミュレーションを実施
  200 psに一度リセットしつつ平均二乗変位を評価
おもなLi拡散経路はc 軸方向
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
50
100
150
200
MSD (Å2)
time (ps)
x
y
z
温度 | D (cm2/s) | σ(S/cm)
250 |  | 
300 |  | 
350 |  | 
400 |  | 
温度 | D (cm2/s) | σ(S/cm)
250 |  | 
300 |  | 
350 |  | 
400 |  | 
2.0x10-7
4.0x10-7
6.0x10-7
8.0x10-7
1.0x10-6
1.2x10-6
1.4x10-6
1.6x10-6
1.8x10-6
240
260
280
300
320
340
360
380
400
D (cm2/s)
temperature (K)
300KにおけるLiの平均二乗変位
アレニウス
実測値：300Kで S/cm, =0.25 eV
※で評価